清水高科技有限公司技术资料

(中文版，2002年10月)

 Water Solutions Inc.

高效絮聚剂P30

用于提高油田钻井液回用效率简介

一、高效絮聚剂P30在油田的应用

在油田打井的过程中，钻一个井要使用约500立方米钻井液。钻井液一般由水、硅藻土和石灰组成，可起到润滑、冷却钻头、将钻下来的泥石块带出井底的作用。钻完一个阶段，钻井液被抽回地面，加入作为混凝剂的高效絮聚剂P30，进行泥水分离。分离出的清水可以回用，加入化学药剂后作为下一阶段的钻井液。这样水在整个系统中循环使用，既节约用水又减少排污。系统流程见图1。

图1. 钻井液回用处理流程图

二、高效絮聚剂P30特性

P30在水中是以囊包/絮聚(Encapsulation/Flocculation)和复合架桥(Poly-complexed bridging)的机理去囊包、絮聚、吸附和定着水中的污物粒子，因而技 术先进，脱泥干净，分离效率很高。

1、P30的性质：

固体状态P30是透明到微白色颗粒粉末。固态P30用2000倍的干净水分散稀释成标准P30溶液使用。标准P30溶液是无色透明黏稠液体，生物可降解，使用后不会残留于系统中。

2、P30的性能：

在油田钻井液泥水分离系统中，P30的作用是囊包、絮聚、吸附和定着水中细小的固体粒子，使之絮凝沉淀，从而与水分子分离。

三、使用高效絮聚剂P30的效果和效益

1、经济效益好。

实验证明，高效絮聚剂P30与其他混凝剂比较，絮凝效果好，并可节约药剂30％以上。见表1和图2。

2、净化效率高。

P30集吸附、絮聚、囊包和定着机理于一体，可除去水中更细小的颗粒，从而提高水的洁净度及泥水分离效果。

3、絮聚沉降速度快。

P30所形成的絮聚物粒度大，絮聚物沉降速度快，泥水分离效率高。

4、不同混凝剂沉降效果比较实验情况：

模拟钻井液用5kg/m3水凝胶（硅藻土），CaCl2400mg/L和10%油田土配制而成，每次实验用500ml。混凝剂分别采用P30和常用混凝剂A和B作比较；三种混凝剂均配制成500ppm的水溶液使用。实验是用500ml带刻度的量筒来观察沉降速度，即一定时间内沉出清水的体积。表1中列出了加入15ppm混凝剂的实验结果。

实验表明，当加入2ppm混凝剂时,各种混凝剂的效果差不多；但加入5ppm以上混凝剂后，PolyWebP30沉出清水的体积(和沉降速度都)明显高于其他两种。混凝剂B的效果最差，加入15ppm只相当于P30在5ppm的效果；而混凝剂A加入15ppm时也只相当于P30在10ppm的效果。所以使用P30可以节省大约相当于混凝剂A三分之一的药剂量，相当于混凝剂B三分之二的药剂量。

##### 表 1：不同混凝剂沉降效果比较

| 时间(s) | 20 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上清液体积(ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空白(ml) | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 69 | 73 |
| P30(15ppm) | 31 | 101 | 201 | 251 | 275 | 288 | 297 | 306 | 311 | 316 | 319 | 321 | 324 | 326 | 328 | 331 |
| 混凝剂A (15ppm) | 17 | 52 | 112 | 167 | 208 | 244 | 262 | 272 | 282 | 289 | 297 | 302 | 304 | 309 | 312 | 315 |
| 混凝剂B (15ppm) | 4 | 14 | 31 | 49 | 66 | 81 | 96 | 107 | 122 | 133 | 141 | 150 | 159 | 168 | 181 | 191 |

图1：不同混凝剂沉降效果比较

上清液体积，ml

时间，秒

四、高效絮聚剂P30的使用

1、P30的用量：

对不同的水质情况，泥沙含量，P30的用量也不同。一般每吨水用20升~40升标准P30溶液(固态P30用2000倍的干净水分散稀释成的标准溶液)，相当于每吨水用10克~20克固态P30。确切用量应根据水质情况实际操作确定。

2、P30的用法：

P30使用前，需要把半成品的固态P30用2000倍的水分散稀释成标准P30溶液，然后用计量泵(活塞泵)泵至加入点即可。

- 标准P30溶液的配制：

按加2000倍水的比例，先计算好固态P30和水的用量，加干净水(水温150C~450C)于分散稀释容器中，然后边搅拌边一点点加入固态P30(固体粉末)，搅拌约半小时使之全部均匀分散。搅拌器转速为20至80转/分钟。不宜强力搅拌，过于激烈搅拌会使P30的效力降低。标准P30溶液中固态P30的含量为0.05%。标准P30溶液可在正常条件下放置三天，效果不变。一般可用两个分散稀释容器，以便交替使用。

(2) 标准P30溶液盛装材料：

标准P30溶液的盛装容器和分散稀释容器的材料可用塑料、不锈钢、水泥衬里等耐腐蚀材料，但不必用耐酸碱的材料。

(3) 标准P30溶液的加入点：

钻井液带着泥沙碎石由井下抽到地面，先经过机械筛将大的颗粒筛掉，泥浆进入泥浆池，标准P30溶液在这时加入。与泥浆充分混合反应后，打入离心泵进行泥水分离。

(4) 标准P30溶液容器容积计算：

标准P30溶液盛装容器容积按下式计算：

V = 4.17 x 10 –5  Q h q			------ (1)

式中：V --- 标准P30溶液盛装容器容积(米3);

Q --- 每天要处理的水量 (吨/天);

h ---  每隔多少小时配一罐标准P30溶液(小时);

q ---  标准P30溶液用量 (升/每吨水)。

(5) 标准P30溶液加入流量(升/分钟)的计算：

标准P30溶液流入加入点的流量按下式计算：

F = 6.94 x 10-7 Q q			------ (2)

式中：F --- 标准P30溶液需要加入流量(升/分钟);

Q --- 每天要处理的水量(吨/天);

q --- 标准P30溶液的用量(毫升/吨水)。

实际应用时，标准P30溶液的加入流量应随泥水比例、瞬时水量而变。但P30在一定的用量范围能处理较宽水质范围，故在水指标、瞬时水量变化不大时，可恒定标准P30溶液的加入流量。

(6) 标准P30溶液加入流量的控制：

请使用正向位移泵与流量计，以准确控制标准P30溶液的加入流量。

如果简单地利用高位差使标准P30溶液流入加入点，可用量筒、秒表方法控制流量；用量筒在出口处量取一升标准P30溶液，并同时用秒表计时，即可确定P30流量，然后调节阀门大小至所需流量。标准P30溶液的液位变化会影响P30溶液出口流量，需要操作技术工人经常用量筒、秒表测量出口的流量，调节阀门至所需要加入的流量。

3、P30使用安全事项：

固态P30 (颗粒粉末)或其溶液撒于地下会很滑，要及时清理。

不要入口眼鼻。处理时须带手套。若误食需喝大量水或牛奶，并看医生。若固态P30粉末不慎入眼，须用清水冲洗10分钟。皮肤接触，清水或肥皂水冲洗。不要吸入其粉尘。

五、高效絮聚剂P30的包装和储存

1、包装：

固体状态P30是实际使用时的标准P30溶液的半成品，P30干化成固态，方便运输和储存。固态P30颗粒粉末包装是塑料袋，一般为25公斤包装。固态P30的包装材料，可用塑料、不锈钢、纤维玻璃、玻璃等。标准P30溶液的盛装容器的材料可用塑料、不锈钢、水泥衬里等耐腐蚀材料，但不必用耐酸碱的材料。

2、储存：

固态P30和标准P30溶液均须储放于阴凉干燥处，不可晒，须防潮，密封。温度0至40度，湿度75%以下。

3、有效期：

固态P30按上述储存条件可储放最少一年，可达两到三年。标准P30溶液可在正常条件下放置3天。